EVICROL

Kompozitní výplňový materiál

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

prášková složka: silanized silicon dioxide, benzoyl peroxide, pigments

kapalná složka: Elaxy B

Charakteristika:

Dvousložkový kompozitní výplňový materiál ke zhotovení trvanlivých estetických výplní. Vyrábí se ve čtyřech barevných odstínech (základní odstín č.21 a tři doplňkové odstíny č.25, 27, 45).Podstatou hmoty je kombinace vysokomolekulárních látek s transparentním anorganickým plnidlem. Pevným spojením obou složek chemickou vazbou bylo dosaženo dobrých fyzikálně chemických vlastností, které dávají hmotě mnohostranné aplikační možnosti.

Indikace:

Evicrol má mechanické vlastnosti blížící se hodnotám amalgámu a tím značně široké aplikační možnosti v záchovné stomatologii. Nejčastěji se Evicrol používá ke zhotovení výplní třetí a páté třídy dle Blacka (kazy na styčných plochách řezáků a špičáků a krčkové kazy). Kromě toho lze Evicrol použít i pro růžkové defekty (čtvrtá třída).

Kontraindikace:

Nevhodná indikace v distálním úseku se zvýšenou zátěží.

Nežádoucí účinky:

Nejsou popsány.

Zpracování:

- Hmota se připravuje mísením prášku s tekutinou na papírovém bločku pomocí třecí lopatky z plastů. Nedoporučuje se mísení kovovou třecí lopatkou, protože dochází k otěru kovu a tím ke zbarvování kompozitu. Správného mísícího poměru dosáhneme dávkováním stejného množství kapek tekutiny a zarovnaných odměrek prášku. Ve většině případů se vychází ze 2 kapek tekutiny a 2 zarovnaných odměrek prášku. Hmotnostní objem je 1,5 g prášku a 0,5 g tekutiny. Namíchaná směs má pastovitý charakter, povrch rozmísené hmoty je pak mírně matný a při oddálení třecí lopatky se za ní snadno vytahuje. K rozmísení dávky přípravku Evicrol® ze 2 kapek tekutiny je zapotřebí asi 30 - 40 s. Namíchaná směs zůstává při teplotě úst asi 1 minutu zpracovatelná. Pak dochází k tuhnutí (nejlépe pod matricí), které trvá asi 2 minuty. Během této doby je nutné ponechat výplň v klidu a po dalších 3 minutách výplň případně dále opracovat. Kavita se upraví běžným postupem. Je výhodné poněkud zkosit na povrchu sklovinu, aby se zvětšila její styčná plocha s kompozitem.

- K podkládání přípravku Evicrol® se používají běžné podložkové materiály jako zink-fosfátový cement Adhesor nebo polykarboxylátový cement Adhesor Carbofine. Nelze použít zinkoxid-eugenolový cement Caryosan. Podložka musí pokrývat celý povrch obnaženého dentinu! Po ztuhnutí podložky se sklovinné okraje naleptají leptacím roztokem Evicrol (součást balení), který se nanese pomocí chomáčku vaty a ponechá působit 60 sec. Účinné naleptání skloviny je základní podmínkou mikroretenčního připojení výplně z materiálu Evicrol® ke sklovině. V praxi je naleptání patrné zmatovatěním povrchu zubní skloviny. V některých případech, u velmi rezistentní skloviny, je nutné leptání opakovat. Leptací roztok se odstraní důkladným opláchnutím vodou (10 - 20 sec).

- Po vysušení se kavita zaplní přípravkem Evicrol® v mírném přebytku. Nejkvalitnějšího povrchu výplně se dosáhne při tuhnutí pod celonovou páskou (acetát celulosy) např. u kavity třetí třídy, pod polyethylenovou folií (u kavit první třídy se skousnutím) nebo pod matricemi (u kavit páté a čtvrté třídy). Po 2 minutách tuhnutí lze folii sejmout a po dalších 3 minutách zhotovenou výplň dále opracovat brouskem, případně ještě vyleštit přípravkem "Depural NEO pasta" smísenou s vaselinou. Při správném pracovním postupu (nepřehuštěná směs, dobře naleptaná sklovina) má výplň z přípravku Evicrol® spolehlivé a trvalé mikroretenční připojení ke sklovině.

Upozornění:

Neaplikovat v těsné blízkosti dřeně.

Zneškodnění odpadu:

Nepoužitý zbytek práškového podílu a obal likvidujte společně s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti. Tekutinu předejte firmě oprávněné nakládat s odpady nebo předejte do spalovny nebezpečných odpadů. Tekutinu nevylévejte do kanalizace.

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:

2 roky

Balení:

1 x 40 g prášek - základní odstín č.21

3 x 10 g prášek - doplňkové odstíny č.25, 27, 45

1 x 28 g tekutina

1 x 14 g Evicrol leptací roztok

třecí lopatky

2 bločky třecích papírků

2 odměrné lžičky na prášek

Datum poslední revize: 7. 2. 2007