#### GC GRADIA GUM

##### Návod k použití

Přirozený vzhled,

přirozený pocit

Světlem tuhnoucí mikrokeramické kompozitum pro zhotovení gingivální náhrady

- Pro implantátové suprastruktury, korunky & můstky, částečné náhrady

- Odstíny založené na škále barev přirozených gingiválních tkání

- Neomezené možnosti reprodukce gingivální náhrady

- Jednoduchá nebo násobná technika vrstvení

- Vynikající materiálové vlastnosti mikroplněného kompozita

- Tři rozdílné viskozity pro pohodlné vrstvení

- Jednoduché leštění a čištění

- Plně kompatibilní se systémem GC Gradia i jinými kompozitními materiály

### Návod k použití GC Gradia GUM – pro zhotovení gingivální náhrady - krok za krokem

1. Vosková modelace

- Na sádrový odlitek (např. z GC Fujirock EP) použijte voskový separátor GC Multisep. Naneste vosk a vytvořte kontury korunek a dásně.

  - Pohled z lingvální strany na voskový model.

  - Připravte si lingvální otisk (klíč) použitím silikonové otiskovací hmoty, např. GC Exaflex Putty.

2. Kovový odlitek

- Zredukujte vosk a aplikujte v tenké vrstvě GC Adhesive II pro GC Retention Beads II SSS v retenční oblasti. Nechte oschnout povrch, aby se stal lehce lepivým. Posypte vrstvou retenčních perel. Načepujte a zatmelte do fosfátové zatmelovací hmoty (např. GC Stellavest nebo GC Fujivest Super) a odlijte běžným způsobem.

  - Pohled z lingvální strany na odlitek.

  - Opískujte retenční oblast aluminiumoxidem (50-110 m). Ofoukněte suchým vzduchem (bezolejový kompresor).

3. Vazba

- Čistým štětečkem aplikujte jednu nebo dvě tenké vrstvy GC Metalprimer II v retenční oblasti. Nechte oschnout na několik sekund.

4. Zhotovení fazet z GC Gradia

- Čistým plochým štětečkem aplikujte GC Gradia Foundantion Opaque na retenční oblast. Lehkým přetažením opakeru do cervikální oblasti zajistíte pozvolný přechod do místa, kde se bude modelovat dáseň.

Světelná polymerace: 1 min v GC Labolight LV-III.

  - S ohledem na délku korunek použijte GC Gradia Opaque.

Světelná polymerace: 1 min v GC Labolight LV-III.

  - Naneste dvě tenké vrstvy GC Gradia Opaque.

Světelná polymerace: 1 min v GC Labolight LV-III.

  - Z lingvální části zkontrolujte přiložením silikonového otisku tloušťku vrstev. Standardní technikou vymodelujte zuby použitím mikrokeramického kompozita GC Gradia. Světelně polymerujte každou vrstvu dle časů polymerace pro GC Gradia.

  - Pohled na můstek z lingvální strany.

5. GC Gradia GUM – příprava odděleného „dásňového bloku“

- Dříve, než začnete modelovat barevnou dáseň, vytlačte část průsvitné pasty GC Gradia GUM (G20) mezi dvě polyethylenové fólie a vytvrďte světlem.

  - Bonding: Aplikujte GC Metalprimer II na kovový odlitek v místě, kde budete modelovat dáseň. Poté důkladně potřete retenční oblast tenkou vrstvu GC Gradia GUM Modifier (GM30). Usaďte a upevněte a světelně polymerujte „dásňový blok“.

Světelná polymerace: 3 v min GC Labolight LV-III

  - Na „dásňový blok“ aplikujte tenkou vrstvu GC Composite Primer.

Světelná polymerace: 1 v min GC Labolight LV-III.

6. Modelace GC Gradia GUM

- Aplikujte dvě tenké vrstvy GC Gradia GUM Opaque na oblast dásňové tkáně.

Světelná polymerace: 1 min v GC Labolight LV-III.

  - Dle potřeby zvýrazněte místa přechodu pomocí GC Gradia GUM Opaque Modifier (GOM51). Tím získáte plynulý barevný přechod mezi GC Gradia GUM a bukální sliznicí.

  - Po aplikaci GC Gradia GUM Opaque.

  - Aplikujte GC Gradia GUM Body.

Světelná polymerace: 30 sek. v GC Labolight LV-III.

  - Aplikujte GC Composite Primer do těch krčkových míst, která jste vymodelovali delší, než bylo třeba. Poté použijte GC Gradia GUM Body na modelaci přirozeně vyhlížejícího přechodu mezi zuby a dásní.

Světelná polymerace: 1 min v GC Labolight LV-III.

  - Vymodelujte a předpolymerujte GC Gradia GUM Body. Nejdříve zhotovte distální části (č.1 a 2), abyste zamezili naprasknutí během polymerizace. Pak zhotovte prostřední část (č.3) a světelně polymerujte po dobu 30 sekund, aby se všechny vrstvy spojily.

Světelná polymerace: 30 sek. v GC Labolight LV-III.

  - Po aplikaci GC Gradia GUM Body.

  - Při aplikaci GC Gradia GUM Modifier berte na vědomí odstín alveolárních kostí pod dásní a přechod průsvitné oblasti kontaktu s bukální sliznicí. (V tomto případě byl použit GM36 a GM33)

Světelná polymerace: 30 sek. v GC Labolight LV-III.

  - Použití GC Gradia GUM Modifier GM35.

  - Použití GC Gradia GUM Modifier GM32.

Světelná polymerace: 30 sek. v GC Labolight LV-III.

  - Po aplikaci GC Gradia GUM Modifier.

Světelná polymerace: 30 sek. v GC Labolight LV-III.

  - V případě, že chcete získat dojem hluboké dásně, aplikujte na povrch průsvitný odstíne. Pokud chcete mít odstín GC Gradia GUM Modifier jasný, použijte průsvitný odstín (G20, GM30). Pokud chcete mít vzhled jemnější, aplikujte GC Gradia GUM Translucent (GT41).

Světelná polymerace: 30 sek. v GC Labolight LV-III.

7. Konečná světelná polymerizace

- Před závěrečnou světelnou polymerizací aplikujte GC Gradia Air Barrier.

Světelná polymerace: 3 min v GC Labolight LV-III.

8. Dokončení a leštění

- Dokončete běžnou technikou a vyleštěte pastou na kompozita.

  - Pro konečné leštění doporučujeme použít GC Gradia Diapolisher.

Vazebné systémy u GC Gradia a GC Gradia GUM:
	Krok za krokem

GC Metalprimer II

Prostředek pro vazbu pryskyřic ke kovům

1. Pro zvýšení mechanické vazby posypte povrch vosku vrstvou retenčních perel GC Retention Beads II SSS. Zatmelte a odlijte běžným způsobem.

2. Opískujte aluminiumoxidem (50-110 m).

3. Ofoukněte suchým vzduchem (bezolejový kompresor).

4. Ihned jednou či dvakrát aplikujte GC Metalprimer II čistým plochým štětečkem.

5. Nechte na pár sekund oschnout.

6. Pokud budete pracovat s GC Gtradia, aplikujte Foundation Opaque. Při práci s GC Gradia Gum postupujte podle podrobného návodu uvnitř letáku – aplikujte tenkou vrstvu GC Gradia Gum Modifier (GM30). Dále pokračujte běžným postupem.

GC Composit Primer

Světlem tuhnoucí prostředek pro vazbu přídavných vrstev kompozit

1. Před přidáním další pryskyřice GC Gradia nebo GC Gradia Gum musíte nejdříve zdrsnit původní povrch frézkou a/nebo opískováním aluminiumoxidem.

2. Takto opracovaný povrch natřete vrstvou GC Composit Primeru.

3. Světelně vytvrďte v přístroji Labolight LV-III (1 min.).

4. Nyní můžete nanášet další vrstvy světlem tuhnoucích kompozitních past a vytvrzovat světlem dle obvyklého postupu.

GC Ceramic Primer

Dvousložkový prostředek pro vazbu mezi keramikou a kompozitem

1. Zdrsněte keramickou plochu v místě budoucí vazby (např. karborundem). Očistěte proudem suchého vzduchu (bezolejový kompresor).

2. V místě budoucí vazby opískujte plochu aluminiumoxidem (50-110 m) nebo naleptejte gelem kyseliny fluorovodíkové.

3. Očistěte proudem vody a vysušte.

4. Smíchejte Ceramic Primer A a B. Poté jej aplikujte na povrch v místě budoucí vazby a lehce osušte proudem vzduchu.

5. Aplikujte GC Composit Primer a rozprostřete ho proudem vzduchu do tenké vrstvy. Světelně vytvrďte v přístroji Labolight LV-III (1 min.).

6. Aplikujte GC Gradia na takto upravený povrch

(Prosíme dodržujte speciální pokyny k použití u každého jednotlivého výrobku)