I – GW

návod k použití

Chromniklová slitina pro celolité korunky a korunky fazetované kompozitem, neobsahuje berylium ani drahé kovy. Nelze použít pro napalování keramiky.

| Složení (množství v %) |  | Vlastnosti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni | 63,5 | Hustota | 8,2 g / cm³ |
| Cr | 26 | Tvrdost dle Vickerse HV 10 | 190 |
| Mo | 8 | Tavicí interval | 1200-1250°C |
| Si | 1,5 | 0,2-%- Mez průtažnosti (Rp0,2) | 355 MPa (N / mm2) |
| Nb, Fe, Mn, C, B | Zbylé množství | Modul elasticity | ca. 190000 MPa (N/mm2) |
|  |  | Tažnost | 10 % |
|  |  | Licí teplota | 1370°C |

# Pracovní postup

Modelace

Voskovou modelaci proveďte obvyklým způsobem. Vrstva vosku nesmí být tenčí než 0,35 mm. Umístěte licí kanálky pro nepřímé odlévání. Jako kanálky použijte voskový drát o průměru 3 mm pro samostatné korunky a o průměru 2,5-3 mm pro spoje mezi zásobníkem a můstkem. Pro rozsáhlejší náhrady o více než 4 zubech použijte zásobník o minimálním průměru 5 mm.

## Zatmelování a lití

Pro zatmelení použijte fosfátovou zatmelovací hmotu na korunky a můstky Intervest k+b Speed (obj. č. 0935). Předehřejte zatmelovací hmotu na 850-900°C. Teplotu udržujte minimálně po dobu 30 minut. Postupujte podle pokynů k užívání licích přístrojů.

Pro slitinu I-GW použijte samostatný licí kelímek, aby nedošlo ke kontaktu s jinými slitinami. Kelímek po každém použití vyčistěte. V případě opakovaného lití použijte opískovaný starý materiál a přidejte minimálně 50 % nového materiálu.

Při indukčním tavení začněte lití ihned po rozpadnutí ingotů a prasknutí oxidové vrstvy. Při tavení otevřeným plamenem dbejte na rovnoměrné a šetrné zahřívání ingotů. S litím začněte, až se začne tavenina chvět. Nechte pomalu vychladnout na pokojovou teplotu a vyjměte z kyvety.

## Dokončení

Pomocí Interaloxu 250 μm opískujte povrch konstrukce, opracujte a vyleštěte nástroji určenými pro niklové slitiny. Nakonec použijte univerzální lešticí pastu (obj. č. 460) na leštění Co-Cr-Mo a vyleštěte do vysokého lesku.Vyleštěný povrch vyčistěte párou nebo vroucí vodou.

## Pájení a svařování

Před vypálením konstrukce proveďte pájení pomocí pájky určené pro daný kov (obj. č. 0495 Intersolder) a spájecí pasty pro pájení za vysokých teplot (obj. č. 0496 Interflux). Pro svařování laserem použijte drát určený pro daný kov (obj. č. 0497 I Weld).

## Bezpečnostní pokyny

Prach z kovových slitin je nebezpečný! Použijte odsávání. Může způsobit alergické reakce u osob hypersensitivních na kovy obsažené ve slitině.

## Reaktivita

V případě okluzního či blízkého kontaktu s jinou slitinou dochází jen velmi zřídka k elektrochemickým reakcím.