#### MODELCAST

## Zatmelovací hmota MODELCAST na skelety speciálně určená pro práci s agarovými a silikonovými dublovacími hmotami.

##### Návod k použití

Fosfátová zatmelovací hmota na skelety MODELCAST je přesná, rychle tuhne a dobře zatéká. Je vhodná pro celé spektrum skeletových náhrad za použití techniky dublování se silikonovými nebo agarovými hmotami. Expanzi lze přesně řídit pomocí různých koncentrací příslušné speciální mísící tekutiny.

## Technická data

mísící poměr prášek : tekutina                      100 g prášku : 14 ml tekutiny (při zhotovování

duplikátu v agarové formě)

100 g prášku : 15 ml tekutiny (při zhotovování

duplikátu v silikonové formě)

mísící poměr při dublování v agaru               60 %

mísící poměr při dublování v silikonu           60 - 65 % pro skelet se sponami

65 - 70 % pro kombinované práce

mísící poměr pro kroužek                              60 - 70 %

míchání za použití vakua                               45 - 60 s

doba zpracování                                             2,5 – 3 min

optimální teplota během zpracování              18 – 22 °C

čas, kdy je možné hmotu vyjmout                 45 min (při zhotovování duplikátu v agarové

formě vyjměte model o cca. 5 min dříve)

doporučení ke skladování: skladujte v suchu při teplotě 20 °C,  načaté balení opět utěsněte a

uzavřete ihned po odebrání.

Zhotovení modelu

Vykrytý pracovní model odublujte. Hydrofobní silikonové formy před dublováním ošetřete prostředkem pro snížení povrchového napětí, který vyfoukejte do sucha. Odvažte množství hmoty potřebné ke zhotovení modelu a dodejte tekutinu v uvedeném mísícím poměru. Ručně míchejte do té chvíle, než je veškerý prášek kompletně provlhčen, a poté pokračujte ve vakuu po dobu 45 – 60 s. Nastavte vibrátor na pomalý chod a zaplňte detailní partie. Vibrátor nyní vypněte a vyplňte zbytek formy.

Při zhotovování duplikátu v silikonové formě model po vyjmutí vysušte po dobu 20 min při teplotě 80 °C. Dále jej vytvrďte vytvrzovacím sprejem a můžete začít nanášet voskovou modelaci.

Při zhotovování duplikátu v agarové formě, model po vyjmutí vyhřívejte po dobu 30 min při 200 °C. Poté jej vytvrďte ve vytvrzovacím vosku nebo ponořte do zpevňovací lázně.

# Konečné zatmelení

Voskovou modelaci ošetřete prostředkem pro snížení povrchového napětí a vyfoukejte do sucha, popř. proveďte jemné zatmelení na jádro. Jádro nesmí zaschnout. Nechte zatmelovací hmotu, jak bylo popsáno výše, za pomalého chodu vibrátoru vtékat. Když je modelace překrytá, vypněte vibrátor, a kroužek doplňte. V této chvíli již vibrace nepoužívejte.

Vypalování

### Teplota                                             nárůst teploty                            prodleva

Z pokojové teploty na 270 °C          cca. 5 °C / min                          40 min

270 – 580 °C                                    cca. 7 °C / min                          30 min

580 °C – konečná teplota                 cca. 9 °C / min                          30 – 60 min podle

velikosti kroužku a

zaplnění pece

Technická data dle DIN EN ISO 9694

začátek tuhnutí (vicat zeit)                                            5,5 min

pevnost v tlaku                           60 % tekutina             15 N / mm2

zatékavost                                                                      d = 110 mm

termická expanze                        60 % tekutina             1,2 %

expanze během tuhnutí

DIN 13919 díl 2                          60 % tekutina             0,6 %

## Bezpečnost práce

Plyn vznikající během vypalování neustále odsávejte a odvádějte z místnosti. Prášek obsahuje křemík, nevdechujte jej. Prášek s obsahem křemíku může při dlouhodobé expozici vést k poškození plic. Sáčky opatrně otevírejte pomocí nůžek. Snažte se zabránit prášení i během plnění mísící nádoby. Prázdné sáčky vypláchněte vodou, odstraníte tím prach, který ulpěl na stěnách. Mísící tekutina obsahuje oxid křemičitý. Zaschlou tekutinu odstraňujte pouze za mokra.

Záruka

Dodržujte návod ke zpracování, který se zakládá na zkušenostech a pečlivých zkouškách výrobce. Za zpracování je zodpovědný zákazník. Při reklamaci se ručení výrobce omezuje na náhradu vadné hmoty nezávadným zbožím.