POLIVEST

Návod k použití

Polivest je fosfátová zatmelovací hmota bez obsahu grafitu, určená pro precizní lití všech dentálních slitin,  konvenčním vyhříváním i rychlou metodou ( Shock Heat).

Fyzikální vlastnosti:

Mísící poměr (prášek/tekutina)				100g/24ml

Tok								13 cm

Pracovní čas (19-24°C)					4-7 min

Doba tuhnutí (19-24°C)					9-12 min

Celková expanze (lineární)					3,00%

Pevnost v tlaku						4Mpa

Mísící poměr prášku a tekutiny:

| Velikost kroužku | Prášek | Tekutina /dest. voda |
| --- | --- | --- |
| x1 | 1 x 75g | 18 ml |
| x3 | 1 x 150g | 36 ml |
| x6 | 2 x 150g | 72 ml |
| x9 | 3 x 150 g | 108 ml |

Expanze:

Polivest prášek se míchá s Polivest mísící tekutinou. Pokud se Polivest liq. zředí destilovanou vodou, vyváží  se tím expanze Polivestu vůči kontrakci kovové slitiny. Čím vyšší je koncentrace mísící tekutiny, tím větší je celková expanze zatmelovací hmoty.

| Typ slitiny |  | Tekutina/voda (%) | Velikost kroužku Tekutina/objem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | X3 | X6 | X9 |
| Slitiny na korunky a můstky | Drahokovové slitiny s vysokým obsahem zlata > 70% zlata | 25/75 | 4/14 | 9/27 | 18/54 | 27/81 |
|  | Polodrahokovové <55% zlata a kovy na bázi Pd | 30/70 | 5/13 | 11/25 | 22/50 | 32/76 |
| Slitiny na keramiku | Drahokovové a polodrahokovové slitiny na bázi PD | 50/50 | 9/9 | 18/18 | 36/36 | 54/54 |
|  | NiCr slitiny | 60/40 | 11/7 | 22/14 | 43/29 | 65/43 |
|  | CoCr slitiny | 70/30 | 13/5 | 25/11 | 50/22 | 76/32 |

Skladování:

Prášek i tekutinu skladujte při běžné pokojové teplotě. Při teplotách pod 5°C se tekutina znehodnotí.

Balení:

Polivest prášek		6 kg (40x150g)

Polivest tekutina		1000 ml láhev

Instrukce k použití:

Pracujte při pokojové teplotě (min. 19°C)

Příprava před zatmelením:

Prostředkyk odstranění povrchového napětí (odmašťovací) nejsou nezbytné, ale pokud je použijete vyčkejte do jejich zaschnutí.

Zatmelení s kroužkem:

Použijte keramický pásek.

Míchání:

Zlehka promíchejte lžící v kelímku a následně míchejte ve vakuu po dobu 60vteřin.

Zatmelení:

Čas pro zpracování od počátku míchání je 6 min (při 23°C). Zatmelujte při mírné vibraci. Po naplnění kroužku vypněte vibrátor a hmoty se do zatvrdnutí nedotýkejte. Doba ztuhnutí od počátku míchání je 20 min. Ostrým nožem povrch kroužku porýpejte.

Zatmelení bez kroužku:

Po ztuhnutí (po 15 min při 23°C) sundejte plastový kroužek.

Vypalovací proces:

Metoda rychlého vyhřívání ( v peci předehřáté na konečnou teplotu)

Kroužky velikosti x1 až x6 mohou být vypalovány rychlou metodou (Shock heat).

Pec předehřejte podle typu použité slitiny:

700-750°C				pro zlaté slitiny

800-850°C				pro slitiny na keramiku

900°C					pro náhradní slitiny

Po 20ti minutách tuhnutí vložte kroužek do vypalovací pece.

Vypalování v peci předehřáté na 600°C:

U forem bez kroužku doporučujeme vložit kroužek do pece při teplotě 600°C 20 min po míchání. Poté nastavte pec na konečnou teplotu (700-900°C).

Konečnou teplotu udržujte po dobu :

X1….40min,       X3…..50 min,       X6…….60min,       X9…….90min

Vyhřívání konvenční metodou „krok za krokem“:

| Vypalovací křivka |  |  |  | X1 | X3 | X6 | X9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota do 250°C | 5°C/min |  |  |  |  |  |  |
| Držení tepl. 250°C |  |  |  | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min |
| 250-570°C |  | 7°C/min |  |  |  |  |  |
| Držení tepl. 570°C |  |  |  | 20 min | 30 min | 40 min | 50 min |
| 570°C- konečná teplota |  |  | 9°C/min |  |  |  |  |
| Držení konečné teploty |  |  |  | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min |

Lití:

Odlívejte v běžných licích přístrojích: centrifuga, vakuové lití…atd., lijte co nejrychleji po vyjmutí kroužku z pece. Držte se instrukcí pro danou odlévanou slitinu.